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TECHNICKÝ LIST 13/2026
Hliníkový profil pro výrobu rámovaných zrcadel
Označení: Profil U 20 x 10 x 2
Využití: Charlotte – kulaté tvary
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Rozměry
Základna – 20 mm
Výška – 10 mm 
Tloušťka stěny – 2 mm
Délka celé tyče – 6 m
Materiál – slitina AlMgSi (řada AW-6xxx)
Tvrdost – T6
Hmotnost – 0,19kg/m
Opracování – bez povrchové úpravy
Technické vlastnosti – korozní odolnost, ohýbatelný za studena (min. ohyb R60) oběma směry – rameny dovnitř i ven, svařitelný – bez povrchové úpravy
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