|  | AMIRRO s.r.o. K Lávce 1859 Čelákovice 250 88 |
| --- | --- |

# TECHNICKÝ LIST 13/2026

Hliníkový profil pro výrobu rámovaných zrcadel

Označení: Profil U 20 x 10 x 2
Využití: Charlotte – kulaté tvary

Rozměry
Základna – 20 mm
Výška – 10 mm 
Tloušťka stěny – 2 mm
Délka celé tyče – 6 m

Materiál – slitina AlMgSi (řada AW-6xxx)

Tvrdost – T6

Hmotnost – 0,19kg/m

Opracování – bez povrchové úpravy

Technické vlastnosti – korozní odolnost, ohýbatelný za studena (min. ohyb R60) oběma směry – rameny dovnitř i ven, svařitelný – bez povrchové úpravy

V Čelákovicích 25.09.2026