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TECHNICKÝ LIST 16/2026
Hliníkový profil pro výrobu rámovaných zrcadel
Označení: Profil Pietro
Využití: Charlotte – hranaté tvary
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Rozměry
Základna – 16 mm
Výška – 35 mm 
Tloušťka stěny – 1,3 – 1,6 mm
Délka celé tyče – 4 m
Materiál – EN-AW 6060
Tvrdost – T66
Hmotnost – 0,283kg/m
Opracování – Ochranné eloxování
Technické vlastnosti – korozní odolnost, nelze ohýbat, tvarová stálost

V Čelákovicích 25.09.2026
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