|  | AMIRRO s.r.o. K Lávce 1859 Čelákovice 250 88 |
| --- | --- |

# TECHNICKÝ LIST 16/2026

Hliníkový profil pro výrobu rámovaných zrcadel

Označení: Profil Pietro
Využití: Charlotte – hranaté tvary

Rozměry
Základna – 16 mm
Výška – 35 mm 
Tloušťka stěny – 1,3 – 1,6 mm
Délka celé tyče – 4 m

Materiál – EN-AW 6060

Tvrdost – T66

Hmotnost – 0,283kg/m

Opracování – Ochranné eloxování

Technické vlastnosti – korozní odolnost, nelze ohýbat, tvarová stálost

V Čelákovicích 25.09.2026